抗氧剂1010
1、 产品描述：

化学名：四〔β- (3,5 - 二叔丁基- 4 -羟基苯基)丙酸〕季戊四醇酯 
分子式：C73H108O12 
分子量：1177.6 
CAS编号：〔6683-19-8〕
理化性质：本品溶于苯、丙酮、氯仿等，微溶于乙醇，不溶于水，抗热水萃取性能优异，挥发性低，本品基本无毒。
二、结构式：        
三、主要化学指标：

	　       项　目
	指　标　

	　       外　观
	白色结晶粉末

	　      熔　点
	110.0～125.0℃　

	　      灰　分
	≤0.10%

	　      挥发份
	≤0.50%

	　      溶解性
	清澈

	　    透光率
	　420mm
	≥96.0%


	
	　500mm 
	≥98.0%

	　     有效组分
	≥98.0% 


四、特性和用途：

本品是一种高分子量受阻酚类抗氧剂，广泛应用于烯烃树脂，如聚乙烯、聚丙烯、聚氨酯、聚甲醛、ABS树脂、聚乙烯醇缩乙醛、合成橡胶及石油产品中，一般用量为0.1%～0.5%。
五、贮存与包装:
采用内衬塑料袋包装，每袋净重25kg，也可根据客户要求设计。按一般化学品贮存在干燥凉爽的环境中，建议储存时间为12个月
